| PanTech | 全科企業股份有限公司 PANTECH TAPE CO. LTD. sales@pantechtape.com http://pantechtape.com | ® 3C |
| --- | --- | --- |

Tel: 886-3-475 8949   Fax : 886-3-475 8957    桃園縣楊梅鎮中山南路800巷98弄8號

PEN耐熱絕緣膠帶

矽膠，180°C

全科® PT-158 PEN耐熱絕緣膠帶 是使用 杜邦® PEN 薄膜塗佈silicone膠 而成。耐熱180°C。PEN 不但耐熱好、高熱環境下之尺寸安定性也很好。各種物性如耐水性、氧氣穿透率等比PET都好很多。適合軟性電路板工業當成介電基材，以及需要短時間耐熱180°C的各種電機、電子零組件之用。可取代高價的polyimide膠帶及polyamide膠帶之用。

基本物性:

| 產品編號 | 158 |
| --- | --- |
| 基材厚度 | 0.025 mm |
| 成品厚度 | 0.055 mm |
| 拉力強度 | 10 kgs/in. |
| 伸長率 | 80 % |
| 破壞電壓 | 6 KV |
| 基材 | PEN (Polyethylene Naphthalene) film |
| 體積電阻 | 1×1015Ω-cm (20℃) |
| 黏膠 | Silicone 膠 |
| 耐溫等級 | 180℃ |
| 耐溶劑性 | 優 |
| 黏著力 | 800 g / in. |
| 長度 | 66 M |
| 顏色 | 黃、白、透明 |